Лекция 37

Склады.

Для хранения песка, щебня, гравия могут быть склады открытого и полузакрытого типов. С расчетом бесперебойной работы ЦБЗ целесообразны склады траншейного типа с разгрузочной эстакадой. Выгрузку песка, щебня, гравия из вагонов осуществляют через люки. Пои большом грузообороте рекомендуют эстакадно-траншейные склады с выгрузочной траншеей, выгрузку производят вагоноопрокидывателем.  Из траншеи сыпучие материалы вначале наклонным, а затем надштабельным распределительным транспортером подают в секции склада по размерам.

Погрузку в автомобили-самосвалы осуществляют одноковшовыми универсальными погрузчиками на пневмоколесном ходу или ленточными транспортерами через загрузочные бункера. Обычно склады ЦБЗ технологически связаны ленточным транспортером с бетоносмесительной установкой.

Для хранения цемента применяют типовые склады (рис. 185).

Погрузку цемента в автоцементовозы производят, как правило, через донные разгружатели. Сжатым воздухом цемент по трубам подают непосредственно со склада в расходные бункера бетоносмесительной установки.

Комовую известь разгружают в крытый склад, оборудованный продольным транспортером и кран-балкой с грейфером.

Выгрузку извести из вагонов производят разгрузчиком или аккумуляторными погрузчиками по наклонным желобам. Дальнейшее ее перемещение по длине склада и загрузку бункера осуществляют транспортером или кран-балкой с грейфером.

Механизация погрузочных работ на складах зависит от вида грузов.   Сыпучие грузы из полувагонов выгружают кранами, оснащенными грейферами. Достоинства такой выгрузки, малая стоимость кранов, возможность разгрузки вагонов в любом месте (маневренность), при небольшом грузопотоке возможность использования кранов как на выгрузке вагонов при складывании, так и на погрузке материалов в автомобили. К их недостаткам относят значительное снижение выработки из-за большой массы грейферов, которая составляет почти 50% грузоподъемности; возможное повреждение кузова вагона, особенно при работе в ночную смену; неполное освобождение вагонов, в результате чего большую массу груза приходится разгружать вручную.

Гравитационная выгрузка сыпучих материалов из полувагонов, расположенных на повышенных путях, не требует больших трудовых затрат, поэтому при значительных грузопотоках этот способ достаточно эффективен.  Затраты ручного труда на открывание и закрывание люков, зачистку полувагонов — основной недостаток этого способа. Существенный недостаток повышенных путей — необходимость в большой территории площадок по обе стороны от оси пути и в пределах до 50 м.

Грузовую переработку сыпучих материалов производят различными машинами: автомобильными погрузчиками на пневмоколесном ходу, оснащенными ковшом или грейфером; на гусеничном ходу одноковшовыми и  многоковшовыми погрузчиками; одноковшовыми экскаваторами и кранами-экскаваторами с прямой лопатой, грейферным оборудованием. Кроме передвижных средств используют полустационарные козловые краны, разгрузчики элеваторного типа на рельсовом ходу, стационарные ленточные подштабельные транспортеры и погрузочные бункеры для эстакадно-траншейных складов.

Для выгрузки цемента, золы и других материалов из вагонов, хранения и погрузки их в автомобили, автоцементовозы и автозоловозы на ЦБЗ предусматривают силосные склады капитального или инвентарного типа (в зависимости от объема грузооборота полностью или частично автоматизированы). Цемент хранят в закрытом помещении с минимальной влажностью воздуха.

Запрещается хранить цемент навалом во временных складах амбарного типа, под навесами, в ларях, на открытых площадках, под брезентовыми укрытиями.

Для доставки цемента на расстояние до 1000 км используют вагоны- цементовозы с аэрационно-пневматической разгрузкой и на расстояние до 300 км автоцементовозы.

Перевозка цемента в крытых железнодорожных вагонах имеет много существенных недостатков.

Для доставки цемента на рассредоточенные объекты с небольшим объемом работ применяют контейнеры и склады-контейнеры, передвижные цистерны с пневматической загрузкой и разгрузкой. Доставку цемента производят в автоцементовозах с цементных заводов с использованием для загрузки комплекта машин и оборудования, разработанных ВНИИСтройдормашем.

Возможна доставка цемента специально оборудованными баржами по реке.

Основное оборудование силосных складов цемента:

–   силосы;

– пневмокамерные насосы для горизонтального, вертикального и наклонного транспортирования;

–  пневмовинтовые насосы — для тех же целей, что и пневматические — транспортирование материалов по трубопроводам в силосы на расстояние до 400 м;

–  двухходовые переключатели — для изменения движения смеси цемента с воздухом по трубопроводам (в зависимости от количества ответвлений переключатели могут быть двух - и трехпозиционные);

– пневмозагрузочные устройства — установки с дозирующими устройствами для загрузки цемента из силосов и бункеров в транспортные средства;

–  установки для автоматической загрузки автоцементовозов всасывающего и всасывающе-нагнетательного действия (рис. 186) — для разгрузки из крытых вагонов и транспортирования в емкости цемента, а также для выгрузки цемента из бункерных вагонов; пневмовинтовые подъемники — для вертикального транспортирования цемента по трубопроводам при помощи сжатого воздуха.

В основном пневмовинтовые подъемники используют совместно с разгрузчиками цемента, для приема цемента из бункерных вагонов— цементовозов; аэрожелоба—для транспортирования цемента с небольшим уклоном. На складах аэрожелоба служат для транспортирования цемента от подъемников в силосы и далее к пневмовинтовым и камерным насосам, транспортирующим цемент в расходные бункера бетоносмесительных установок.

Особенности организации складов. При скоростном строительстве автомобильных дорог и, в частности, с применением бетоноукладочного комплекта ДС-110 решение задачи материально-технического снабжения и организация складов представляют особую сложность При скорости потока 1 км в смену при устройстве покрытия толщиной 22 см и шириной проезжей части 7,5 м для приготовления бетонной смеси необходимо в смену примерно 1800 м3 щебня, 800 м3  песка и 720 м3  цемента.

Для обеспечения материалами в таком количестве не пригодны склады, которые организуют при темпах строительства 150—250 м/смену.

Если учесть, что кроме щебня, песка, цемента для строительства дорог необходимо много других материалов (арматурная сталь, топливо, масло и др.), возникает необходимость создания мощной механизированной выгрузочной базы, как правило, прирельсового типа.  В зависимости от местных условий возможны два варианта организации базы: использование существующих станций железных дорог, в ряде случаев с ассигнованиями соответствующих капиталовложений по расширению путей, и постройка собственной железнодорожной ветки, что несравненно больше потребует капитальных вложений.

Наилучшей формой доставки строительных материалов с базы является централизованная перевозка автомобилями большой грузоподъемности непосредственно на ЦБЗ, минуя промежуточные склады. В этом случае на легкоперебазируемом бетонном заводе организуют расходные склады с хранением песка, щебня, цемента в силосах или бункерах при минимальном страховом запасе. Доставку материалов с базы организуют по графику, контролируемому диспетчером ЦБЗ.

Иногда условия заставляют организовать промежуточные притрассовые базы с большим запасом материала, что всегда дороже из-за увеличения перевалочных операций, вызывающих потерю материала, его загрязнение, и увеличения стоимости приготовления бетонной смеси.

Сокращение числа перегрузочных операций, улучшение условий хранения материалов, а также механизация и автоматизация этих работ возможны только путем концентрации грузопереработок на выгрузочных базах.

Критерием оптимальности при организации баз является минимум суммарных приведенных затрат.

Учитывая, что суточная потребность в щебне, песке и цементе составляет примерно до 250 вагонов в сутки, планируют доставку материала на базу заранее (60—70%) до начала строительства дороги. Это даст уменьшение количества вагонов в летний период строительства примерно в 2 раза. Базы связывают с ЦБЗ дорогами с твердым покрытием (бетон, асфальтобетон) по кратчайшему расстоянию. Размещение баз ведут с учетом перспектив их перебазирования.

Автоматизация производственных процессов.

На ЦБЗ подлежат автоматизации следующие основные процессы:

– прием материалов (разгрузка заполнителей, цемента, добавок);

– их транспортирование на заводе (на склады, со складов в расходные бункера бетоносмесительной установки);

– подогрев заполнителей и воды зимой;

–  дозирование, перемешивание и выгрузка готовой смеси; вспомогательные процессы, в том числе подача холодной и горячей воды, сжатого воздуха, аспирации, вентиляции и гидрообеспыливания, транспортирование добавок.

Автоматизация ЦБЗ связана с необходимостью измерять большое количество различных параметров, и представляет известную сложность.      Измеряют:

– скорость движения лент транспортеров, цементовоздушной смеси при пневмотранспорте;

– давление сжатого воздуха для пневмоуправления и пневмотранспорта;

– температуру подогрева воды, заполнителей, готовой смеси;

– уровень заполнения бункеров, складов материалов, резервуаров для жидкостей, бункеров готовой смеси;

– массу дозируемых и транспортируемых материалов;

– расход жидкостей и сыпучих материалов при транспортировании;

– влажность песка и щебня; пластичность готовой смеси;

– время и последовательность  включения   и отключения транспортных устройств, дозаторов, бетоносмесительных машин, клапанов, шиберов, затворов, сбрасывающих плужков, барабана бетоносмесителя.

На ЦБЗ применяют блокировку электродвигателей, дистанционное управление, автоматическое дозирование и автоматизированное выполнение отдельных рабочих движений, дистанционный автоматический контроль качественных показателей компонентов и готовой смеси. Качество бетонной

смеси зависит от физико-механических свойств ее компонентов, подбора состава дозирования и порядка загрузки заполнителей, цемента, воды и добавок, от конструкции технологического оборудования — дозаторов, бетоносмесителей и продолжительности приготовления смеси.

Задачи интенсификации и повышения качества приготовления бетонных смесей состоят в разработке методов, машин и оборудования, способствующих экономии вяжущих, увеличению выработки и снижению себестоимости бетона; в повышении степени автоматизации улучшении санитарно-гигиенических условий работы персонала ЦБЗ. Эти задачи решают на базе совершенствования существующих в разработки принципиально новых методов, машин и оборудования для приготовления бетонных смесей, комплексной автоматизации, физико-химических воздействий на компоненты бетонной смеси и др.

Автоматизация дозирования компонентов.

Для автоматического управления всеми технологическими процессами с бетоносмесителями объемом готового замеса от 165 до 2000 л используется комплекс аппаратуры АКА-Бетон.

Аппаратура позволяет автоматизировать смесительные установкам, предназначенные для приготовления бетонных смесей и растворов. К этой аппаратуре относят дозаторы серии ДБ,  датчики контроля технологического оборудования и пульта управления. Дозаторы серии ДБ имеют пределы взвешивания, обеспечивающие получение бетонных смесей любого состава.   Дозаторы по своим габаритам легко вписываются в  дозировочные отделения БСУ. Они могут быть укомплектованы циферблатными указателями серии УЦК-УПД для использования на ЦБЗ (базах) с маломарочной технологией или серии УЦК-Од, которые позволяют работать с системами управления, имеющими большой объем памяти, регистрировать заданное и фактическое значение массы, вводить поправки на состав бетона.

Пульты обеспечивают работу технологического оборудования в режимах автоматического, дистанционного и местного управлений, осуществляют визуальный контроль,  над ходом технологического процесса, начиная от подачи материалов в расходные бункера и кончая выдачей бетонной смесей.   Аппаратура АКА-Бетон включает в себя;  набор самостоятельных элементов, построенных на двух базовых подсистемах управления (УНИБЛОК и КАКТУС) и дополнительной СУЗИ.

Подсистема УНИБЛОК предназначена для автоматического контроля за дозированием, смешиванием и выдачей готовой смеси; подсистема КАКТУС—для автоматического управлением процессом подачи материалов в расходные бункера. Эти подсистемы монтируют в общем пульте управления, к которому дополнительно может быть подключена подсистема СУЗИ.

Подсистема СУЗИ подразделяется на две, монтируемые в двух пультах: СУЗИ-1 для автоматического и дистанционного управления заданием составов и введением поправок СУЗИ-II для регистрации заданных и действительных значений порций; она является дополнительной по отношению к СУЗИ-1 и ее поставляет завод-изготовитель  одновременно или отдельно от СУЗИ-1.

Система АКА-Бетон обладает повышенной надежностью, малым количеством потребляемой энергии, полной безопасностью обслуживания, высоким качеством выпускаемой смеси, большой выработкой. На современных стационарных автоматизированных ЦБЗ большой мощности используют автоматизированные системы управления заводом или их группой.

Расчет экономической эффективности автоматизации ЦБЗ.

Экономическую эффективность ЦБЗ определяют рядом факторов, из которых наиболее существенны:

– экономия численности обслуживающего персонала и за счет этого снижение фонда заработной платы;

– экономия цемента благодаря повышению точности дозирования автоматизированными дозаторами;

– снижение расхода электроэнергии при сокращении холостой работы электродвигателей;

–   снижение расхода сжатого воздуха путем реконструкции сетей, установки совершениях пневмопроводов и устранения нерациональных включений;

–  увеличение выработки ЦБЗ за счет сокращения времени взвешивания и совмещения операций дозирования в процессе приготовления бетонной смеси.   Годовая экономия от автоматизации ЦБЗ:

Э =Эц+Ээ+Эп+Эс+Эуп+Эварц- ( А+Р ) Кср.авт,                                                  (222)

где Эц, Ээ, Эп, Эс.в — годовая экономия соответственно цемента, электроэнергии, пара, сжатого воздуха, руб./год; Эуп — годовая  экономия условно-постоянных расходов, руб./год; Эварц - годовая экономия фонда заработной платы, руб./год;

A + Р - амортизационные отчисления и расходы на обслуживание средств автоматизации, включая стоимость проектных работ; Кср.авт — капитальные вложения в средства автоматизации.

Годовой экономический эффект от автоматизации

Эг= ∑Э - ЕнКср.авт                                                                                                                             (223)

где Ен — нормативный коэффициент сравнительной эффективности.

Срок окупаемости капитальных вложений на автоматизацию

Т= Квр.авт : Э.

Особенности зимних работ на ЦБЗ.

Зимой необходимо обеспечить расчетную температуру смеси по выходе ее из бетоносмесителя. Температуру рассчитывают по формуле

tcм = (tб.н + tн.в )∑∆ tТр  : (1 - ∑ ∆tТ Р),                                       	(224)

где  tб.н — начальная температура бетона после укладки,0С; tн.в— температура наружного воздуха, 0С; ∑∆tТР — суммарное снижение температуры бетонной смеси при всех операциях от выхода из бетоносмесителя до укладки в дело; ∆tТ Р — относительное снижение температуры смеси на каждой операции (транспортировка, перегрузка, укладка) при перепаде между температурой наружного воздуха и температурой бетонной смеси в 1°С.

Наибольшая допускаемая температура бетонной смеси и ее составляющих приведена в табл. 55.

Для подогрева заполнителей применяют сушильные барабаны, вибротранспортеры вертикального типа.

В южных районах России подогрев заполнителей необязателен, в средней полосе — двухступенчатый: первый подогрев в аккумулирующих емкостях, второй— в сушильных барабанах или бункерах.